# 第七章 采购需求

一、项目概况

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为批发行业。

二、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉鞋 | 材质：帮面PU涂覆织物、鞋里：人造毛织物、鞋底：聚氨酯成型鞋底 1.外观:整鞋端正，内垫平服；对称；鞋内外清洁；无脱胶现象。2.鞋底:表面光洁，同双鞋对应部位的花纹、色泽、软硬、厚度、底墙斜度要基本一致(特殊风格除外)。 3.装饰件:装配牢固，基本对称(特殊设计风格除外)，无明显缺陷。4.耐磨性能符合GB/T3903.2-2008检测标准要求。 5.连续屈挠4万次，折后不得出现帮面裂面，底墙、帮底、鞋底开胶≤5.0；折后鞋底出现裂纹不得超过3处，且最长裂纹长度≤5.0；鞋底不得出现涂色脱落； 6.衬里和内垫摩擦色牢度≥2-3级。 | 1761 | 双 | 1.供应商所供货物不符合采购人要求的，供应商要无条件进行更换。 2.供应商须供货到乡镇，由采购人提供签收单，签收单由乡镇经办人以及分管领导分别签字后盖单位公章移交至采购人 （签收单需提供原件）； 3.供应商供应的产品由乡镇负责发放到户； 4.采购人随意抽查供应商所供货物（以供应商提供的样品为准），若发现所供货物达不到样品标准，采购人将对供应商进行相应的处罚。 |
| 2 | 保暖内衣 | 棉35%、聚酯纤维65%。甲醛含量≤75mg/kg;无异味；耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度符合GB/T3922-2013标准要求；耐干摩擦色牢度符合GB/T3920-2008标准要求。 | 1761 | 套 |  |
| 3 | 线衣线裤 | 100%全棉 | 1761 | 套 |  |
| 4 | 棉衣 | 1.成分：面料100%聚酯纤维、填充物羽丝棉2.单位面积克重质量：≥235g/m² 3.起毛起球性能：≥3级 4.耐洗色牢度（变色、沾色）：≥4级 5.水洗尺寸变化率经向≥-2.0%、纬向≥-2.0%6.耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）：≥3级 7.断裂强力：经向≥1600N、纬向≥800N | 1761 | 套 |  |
| 5 | 春秋款运动服套装 | 1.成分：棉52%、聚酯纤维42%、氨纶6%。 2.耐干摩擦色牢度（GB/T3920-2008）≥3级 3.耐水色牢度、耐汗渍色牢度≥3级 4.无异味、无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料 | 1761 | 套 |  |